DESCRIPCION TECNICA

CIELO 84R RECTO CON PORTAPANEL V5

El Cielo deberá tener una geometría transversal en forma de C, con 16 mm de altura y una base de 84 mm el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,4 mm

El avance útil del panel es de 100 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

El panel requiere del uso de un perfil portapanel, fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm y una sección de 30,3mm x 47,9 mm donde se fija a presión el panel.

El empalme transversal entre paneles es el traslapo de un panel sobre otro.

La instalación del panel considera el uso de amarras en alambre galvanizado #16

Alternativa de instalación:

La instalación del panel considera el uso de un sistema de anclaje y elementos de nivelación propios de la solución definida (escuadra y tensor regulador)

Opciones de perforado estándar: Microperforado

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Cielo 84R de Hunter Douglas  o equivalente técnico.