# DESCRIPCION TECNICA

CIELO TILE LAY-IN LISO

Cielo compuesto por bandejas de superficie plana, de dimensiones 594mm x 594 mm y una altura de 10 mm., en su parte superior se genera un ala de 3,5 mm que recorre todo el perímetro de cada uno de los cuatro lados de la bandeja, (donde se apoya la bandeja), son fabricadas en aluzinc de espesor 0,5 mm con canto recto en sus bordes y lisas.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

Las bandejas de cielo descansan en un sistema de perfiles microgrid 9/16”, cuyo perfil principal tiene una altura de 31 mm y una base de 14mm.

La modulación a eje entre perfiles es de 610 mm x 610 mm.

La instalación del cielo considera el uso de amarras de alambre galvanizado #14

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Cielo Tile Lay-In Liso de Hunter Douglas  o equivalente técnico.