# DESCRIPCION TECNICA

CIELO PLANK HOOK ON MODULO 610 PERFORADO

Cielo compuesto por bandejas de superficie plana, con un ancho de 610 mm, la bandeja deberá tener una geometría, en el corte transversal de la bandeja, en forma de U, con una altura de 40 mm y una geometría, en el corte longitudinal de la bandeja, con alas que permiten el apoyo de la bandeja, la altura es de 30 mm, son fabricadas en aluzinc de espesor 0,5 mm., perforadas, que consideran el uso de un elemento absorbente acústico pegado en su cara oculta de la bandeja.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

La bandeja de cielo queda suspendida mediante perfiles estructurales propios del sistema: perfil sustentación, fabricado en aluzinc de espesor 1,0 mm, perfil Z, fabricado en aluzinc de espesor 1,2 mm y perfil fijación, fabricado en aluzinc de 1,0 mm. las bandejas descansan en la perfileria.

La instalación del cielo considera el uso de amarras de alambre galvanizado de #16

Opciones de perforado estándar: #103 - #106 - #140 – #110M1 - #110M3

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Cielo Plank Hook-On Modulo 610, de terminación perforada de Hunter Douglas  o equivalente técnico.