DESCRIPCION TECNICA

CIELO PLANK SNAP-IN PERFORADO MODULO 305

Cielo compuesto por bandejas de superficie plana con un ancho de 305 mm., la bandeja deberá tener una geometría, en el corte transversal de la bandeja, en forma de U, con una altura de 50 mm y una geometría, en el corte longitudinal de la bandeja, con alas rectas y que presentan dos trabas de fijación por cada lado, la altura es de 32,3 mm, son fabricadas en aluzinc de espesor 0,5 mm. perforadas, que consideran el uso de un elemento absorbente acústico pegado en su cara oculta de la bandeja.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

Las bandejas de cielo quedan suspendidas mediante perfiles estructurales propios del sistema: perfil de sustentación, fabricado en aluzinc de espesor 1,0 mm y perfil clip-in, fabricado en aluzinc de espesor 0,6 mm en el cual las bandejas quedan debidamente fijadas y trabadas.

La instalación del cielo considera el uso de amarras de alambre galvanizado #16.

Opciones de perforado estándar: #103 - #106 - #140 – #110M1 - #110M3

El color de los paneles corresponde al código...........  , color…………………….de Hunter Douglas

Producto aceptado: Cielo Plank Snap-In modulo 305,  de terminación lisa ó perforada de Hunter Douglas  o equivalente técnico.