DESCRIPCION TECNICA

CIELO PLANK SNAP-IN LISO MODULO 400

Cielo compuesto por bandejas de superficie plana con un ancho de 400mm., la bandeja deberá tener una geometría, en el corte transversal de la bandeja, en forma de U, con una altura de 50 mm y una geometría, en el corte longitudinal de la bandeja, con alas rectas y que presentan dos trabas de fijación por cada lado, la altura es de 32,3 mm, son fabricadas en aluzinc de espesor 0,5 mm. Lisas.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliester de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliester secado al horno por una cara, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

Las bandejas de cielo quedan suspendidas mediante perfiles estructurales propios del sistema: perfil de sustentación, fabricado en aluzinc de espesor 1,0 mm y perfil clip-in, fabricado en aluzinc de espesor 0,6 mm en el cual las bandejas quedan debidamente fijadas y trabadas.

La instalación del cielo considera el uso de amarras de alambre galvanizado #16.

El color de los paneles corresponde al código...........  , color…………………….de Hunter Douglas

Producto aceptado: Cielo Plank Snap-In modulo 400,  de terminación lisa ó perforada de Hunter Douglas  o equivalente técnico.