DESCRIPCION TECNICA

CIELO 75C

El Cielo deberá tener una geometría transversal plana, con 15,5 mm de altura, el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,4mm.

El avance útil del panel es de 75 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

El panel requiere el uso de un perfil portapanel, fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm y una sección de 39 mm x 32 mm donde se fija a presión el panel.

El empalme transversal entre paneles es a tope y considera el uso de una pieza de empalme propia del sistema.

La instalación del panel considera el uso de amarras en alambre galvanizado #16

Alternativa de instalación:

La instalación del panel considera el uso de un sistema de anclaje y elementos de nivelación propia de la solución  definida (escuadra y tensores reguladores)

Opciones de perforado estándar: Microperforado

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Cielo 75C de Hunter Douglas  o equivalente técnico.